ДРОВЯНАЯ ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД.

## ТУ 13-0273685-404-89

Настоящие технические условия распространяется на дровяную древесину, предназначенную для использования в качестве технологического сырья при производстве древесных плит, стружки, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, гидролизном производстве, для производства ящичных комплектов и тары.

В договоре между потребителем и поставщиком могут быть предусмотрены требования к древесному сырью, отличающиеся от настоящих технических условий.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от назначения дровяная древесина должна соответствовать размерам, указанным в табл.1.

Т а б л и ц а   1.

| № | Назначение сырья | Толщина, см. не менее | Длина, м. | Градация по длине, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для гидролизного производства и производства древесноволокнистых плит | 4 | 0,5 – 6,5 | 0,1 |
| 2. | Для производства древесно-стружечных и цементно-стружечных плит, фибролитовых плит на портландцементе | 4 | 1,0 – 6,0 | 1,0 |
| 3. | Для производства стружки, фибритных (арболитовых) плит, изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения | 6 | 0,5 – 6,5 | 0,1 |
| 4. | Для производства ящичных комплектов и тары | 10 | 1,0 – 6,5 | 0,1 |

1.2. Предельное отклонение от номинальной длины от 0 до плюс 0,1 м.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Качество древесного сырья должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а   2.

| Пороки древесины со ГOСT 2140 | Нормы ограничения пороков |
| --- | --- |
| 1. Ядровая гниль и дупло | Допускается до 1/2 диаметра торце с выходом на второй торец до 1/3 диаметра |
| 2. Наружная трухлявая гниль | Не допускается |
| 3. Обугленность | Не допускается в сырье для производства древесноволокнистых и древесно-стружечных плит |
| 4. Сучки всякие, кроме табачных | Допускается не более 10 см при толщине лесоматериалов до 30 см, при большей толщине не учитываются. |
| 5. Сучки табачные. | Допускаются до 7 см. |
| 6. Червоточина. | Допускается в хвойной древесине не более 10 отверстий на 1 метр длины. |
| 7. Кривизна. | Допускается не более 5 %. |

2.2. Остальные пороки по ГОСТ 2I40 допускаются.

2.3. Высота остатков сучьев на лесоматериалах не должна превышать 5 см.

2.4. Древесное сырье может поставляться в расколотом виде. Толщина лесоматериалов (кроме тарных лесоматериалов) по расколу и внешней окружности не должна быть менее 5 см. Древесина толщиной более 60 см по требованию потребителя должна поставляться в расколотом виде, при этом наибольший размер поперечного сеченая не должен превышать 40 см.

2.5. Древесное сырье может поставляться в коре или окоренным. Обдир коры допускается.

2.6. Соотношение поставляемой древесины по размерам и группам пород (хвойные и лиственные) устанавливается, в договоре между потребителем и поставщиком.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 2292.

3.2. Партия лесоматериалов подлежит приемке по сопроводительным документам, если количество древесины в партии или выборке, не соответствующее требованиям настоящих ТУ, не более 5 % от объема партии или выборки. При несоблюдении этого условия партии лесоматериалов принимают по результатам контроля.

4. МЕТОДЫ УЧЕТА И ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Измерение размеров и учет древесного сырья длиной до 3,0 м - по ГОСТ 3243, длиной 3,0 м и более - по ГОСТ 2292.

Измерение размеров и учет тарных лесоматериалов по ГОСТ 2292.

4.2. Определение и измерение пороков древесины по ГОСТ 2140.

4.3. Высота остатков сучьев измеряется в см без учета высоты присучкового наплыва.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование древесного сырья - по ГОСТ 2292.

5.2. Хранение древесного сырья - по ГОСТ 9014.0.

___________________